# M.18.01.03. Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych

- Wstęp

  - Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych w ramach budowy kładki pieszo-rowerowej na istniejących pylonach mostu kołowego przez rzekę Wkrę w Pomiechówku.

  - Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt.1.1.

  - Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

- szczelin dylatacyjnych pionowych pełnych między ścianą oporową a przyczółkiem

- szczelin dylatacyjnych pionowych pozornych w ścianie oporowej

Zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materiałom i wykonywanemu zabezpieczeniu.

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi polskimi normami, STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inżyniera.

Uszczelnienie powinno wykazywać dobrą przyczepność do podłoża.

- Materiały

Ogólne warunki dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2.

  - Sznur podpierający

Odkształcalna wkładka polipropylenowa dostosowana do szczeliny wynoszącej 2cm.

  - Kit trwale plastyczny

Kit poliuretanowy, jednoskładnikowy, sieciujący pod wpływem wilgoci z atmosfery, w procesie sieciowania przechodzący do postaci elastycznej gumy. Powinien być odporny na działanie wody, rozcieńczonych soli, kwasów i zasad oraz paliw i smarów. Kit powinien zachowywać właściwości elastyczne w szerokim zakresie temperatur (w tym ujemnych do – 30 Celsjusza) i wykazywać odporność na starzenie w warunkach eksploatacji. Powinien, przy zastosowaniu odpowiednich środków gruntujących, zachowywać bardzo dobrą przyczepność do betonu i materiału krawężników. Materiał uszczelniający powinien posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM.

  - Trzpień i tuleja dylatacyjna

W szczelinie dylatacyjnej celem zapewnienia jednorodności przemieszczeń należy zamontować elementy kotwiące. Składają się one z dwóch części:

- stalowa rura o średnicy  38/29mm zaślepiona na końcu, posiadająca kołnierz z blachy od strony szczeliny. Kołnierz i zaślepienie należy spawać do rury spoina pachwinową.

- trzpień stalowy z pręta zbrojeniowego  25mm

  - Zabezpieczenia złączy dylatacyjnych pionowych

Do wykonania złączy dylatacyjnych pionowych  od strony zasypki należy stosować:

– taśmy do stosowania na płaszczyzny zewnętrzne, tzn. z żebrami umożliwiającymi zakotwienie taśmy w betonie oraz z kanałem elastycznym pośrodku taśmy, zapewniającym odpowiedni przesuw.

PCV, z którego wykonane są taśmy powinien spełniać wymagania:

| ##### L.p | Właściwości | Jedn. | Wymagania | Metody badań wg. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Twardość Shore’a, twardościomierz typu A | 0Sh | 7510 | PN-ISO 868:1998 |
| 2 | Wytrzymałość na rozciąganie | Mpa | 10 | PN-ISO 527-1:1998 |
| 3 | Wydłużenie względne przy zerwaniu | % | 225 | PN-ISO 527-1:1998 |
| 4 | Wytrzymałość na rozdzieranie | N/mm | 20 | PN-ISO 34-1:1998 |
| 5 | Zachowanie w niskich temperaturach, -200C, -twardość Shore’a, twardościomierz typu A -wytrzymałość na rozciąganie -wydłuzenie względne przy zerwaniu | 0Sh Mpa % | 7510 10 225 | PN-ISO 868:1998 PN-ISO 527-1:1998 PN-ISO 527-1:1998 |
| 6 | Odporność na sztuczne starzenie ciplne w powietrzu, +700C, 28 dni, zmiana: -twardości Shore’a, twardościomierz typu A -wytrzymałości na rozciąganie -wydłużenia względnego przy zerwaniu | 0Sh % % | 12 10 10 | PN-ISO 188:2000 PN-ISO 868:1998 PN-ISO 527-1:1998 PN-ISO 527-1:1998 |
| 7 | Odporność na działanie bitumu, zmiana: -twardości Shore’a, twardościomierz typu A -wytrzymałości na rozciaganie wydłużenia wględnego przy zerwaniu | 0Sh % % | 12 10 10 | ZUAT-15/IV.03 PN-ISO 868:1998 PN-ISO 527-1:1998 PN-ISO 527-1:1998 |

- Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3.

### Sprzęt używany do nanoszenia zaprawy klejącej powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.

- Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania uszczelnienia powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. Materiały należy przewozić krytymi środkami transportu chroniąc opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływem czynników atmosferycznych.

- Wykonanie Robót

Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5.

  - Montaż taśm dylatacyjnych w dylatacji pełnej i pozornej

Dla dylatacji pełnej, w pionowej ścianie na powierzchni zewnętrznej od strony zasypki oraz dla dylatacji pozornej – obustronnie -   należy zamontować taśmy PCV przed betonowaniem. Taśma PCV powinna posiadać element lub kanał elastyczny, który powinien wypełnić środek szczeliny dylatacyjnej. W przypadku dylatacji pełnej, przed betonowaniem kolejnego elementu należy zastosować przekładkę z płyty styropianowej zapewniającą wykonstruowanie pełnej szczeliny dylatacyjnej.

  - Montaż tuleji poślizgowej i trzpienia stalowego

Przed betonowaniem każdego z sąsiadujących elementów należy osadzić odpowiednio trzpień stalowy lub tuleję w ilościach i rozmieszczeniu zgodnie z Dokumentacją rysunkową. W celu zapewnienia poślizgu należy wnętrze tuleji posmarować środkiem smarującym.

  - Uszczelnienia z kitu trwale plastycznego

Szczeliny dylatacyjne pełne od strony zewnętrznej  należy wypełnić kitem trwale plastycznym. Przed przystąpieniem do wykonania uszczelnień należy powierzchnie betonu oczyścić, ewentualnie odtłuścić, i zgruntować przed wypełnieniem spoiny środkiem zalecanym przez producenta.

Wypełniać należy cały przekrój szczeliny bez pozostawiania pustych przestrzeni, w które mogłaby penetrować woda opadowa.

W celu zapewnienia właściwej głębokości wypełnienia szczelin, należy osadzić najpierw wałek podpierający (polipropylenowy) a masę uszczelniającą nakładać za pomocą pistoletów automatycznych.

- Kontrola jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6.

Należy sprawdzić stan przygotowania podłoża (pkt.5.1) oraz kontrolować temperaturę, w jakiej wykonuje się aplikację materiałów.

- Obmiar Robót i jednostka obmiarowa

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7.

Jednostkami obmiarowymi są:

- 1 m (metr) dylatacji pełnej: uszczelnienia szczelin pionowych kitem trwale plastycznym, taśmą dylatacyjna zewnętrzną

- 1 m (metr) dylatacji pozornej: obustronne uszczelnienie taśmą dylatacyjną

- Odbiór Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8.

Na podstawie wyników wg punktu 6 badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych.

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne należy uznać za zgodne z wymaganiami STWiORB. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.

- Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 9.

Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe, utylizację resztek materiału zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz oczyszczenie miejsca pracy.

Cena jednostkowa za 1 m uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej pełnej:

- zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów,

- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji

- oczyszczenie, odtłuszczenie  i zagruntowanie powierzchni,

- założenie sznura propylenowego

- założenie taśmy dylatacyjnej zewnętrznej,

- założenie tuleji i trzpieni dylatacyjnych,

- wypełnienie kitem trwale plastycznym.

Cena jednostkowa za 1 m uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej pozornej:

- zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów,

- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji

- założenie obustronnych taśm dylatacyjnych,

Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe, utylizację resztek materiału zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz oczyszczenie miejsca pracy.

- Przepisy związane

Brak.