# M-16.01.02	RURY ODWADNIAJĄCE

- Wstęp

  - Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące kolektorów i rur spustowych odprowadzających wodę z obiektu w ramach budowy kładki pieszo-rowerowej na istniejących pylonach mostu kołowego przez rzekę Wkrę w Pomiechówku.

  - Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB mają zastosowanie przy wykonywaniu systemu odwadniającego:

- rury  160 lub  200  z PP– kolektor przęseł skrajnych

- wykonanie próby szczelności i drożności

  - Określenia podstawowe

## Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi polskimi normami
i STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.

Instalacja kanalizacyjna – system rur, kształtek, elementów wyposażenia i złączy stosowany do zbierania i odprowadzenia ścieków i wód opadowych z obiektu.

Rura – element instalacji kanalizacyjnej o jednolitym otworze, prostoosiowy, mający zwykle gładkie końce, ale może być również zakończony kielichem.

Polipropylen - węglowodorowy polimer termoplastyczny otrzymywany w wyniku niskociśnieniowej polimeryzacji propylenu.

Kształtka – element instalacji kanalizacyjnej, inny niż rura, który umożliwia odchylenie, zmianę kierunku obu średnic.

Złącze – połączenie między końcami rur lub kształtek, wliczając w to łącznik lub element zaciskowy, uszczelniony elastomerową uszczelką.

Rury PP - System odwodnienia rurowe elementy z polipropylenu (mogą być barwione w dowolnym kolorze) o ściankach gładkich – prostki i kształtki kanalizacyjne (zwężki, kolana, trójniki, kielichy kompensacyjne, rewizje), służące do odprowadzenia wody z obiektu mostowego.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi. polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.

- Materiały

  - Wymagania ogólne

Należy stosować rury i kształtki przeznaczone do budowy grawitacyjnych przewodów odwodnieniowych na drogowych obiektach inżynierskich. Rury powinny być produkowane z przeznaczeniem do odwodnień zewnętrznych konstrukcji mostowych oraz do układania w gruncie w pasie drogowym. Zaleca się stosowanie rur i kształtek kielichowych.

Wszystkie elementy instalacji odwadniającej powinny być wykonane na okres użytkowania nie krótszy niż 10 lat.

Przewody odkryte (podwieszane) poziome powinny być wykonane z rur o sztywności obwodowej SN ≥ 4 kN/m2. Oznaczanie sztywności obwodowej wg PN-EN ISO 2505.

Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej specyfikacji są:

  - Wyposażenie z PP:

- Rury z PP (kolorowe) kielichowe zew.=160mm lub 200mm do o różnych długościach wraz z łącznikami i uszczelkami.

- Armatura z PP - kolorowa (kolanka, trójniki, czyszczaki) zew.=160mm lub 200m

- Króćce z PP - kolorowe zew.=160mm lub 200mm  m in. do połączenia wpustów z kolektorem kanalizacyjnym.

- Uchwyty i obejmy do rur wraz z osprzętem.

- Kotwy przykręcane na śruby mocowane do płyty stalowej pomostu

Zastosowane rury z PP (polipropylenu) powinny być produkowane metodą wytłaczania w sposób ciągły z surowca w postaci granulatu w liniach produkcyjnych opartych o wytłaczarki ślimakowe oraz urządzenia formujące i chłodzące, natomiast kształtki PP powinny być wytwarzane przez formowanie wtryskowe lub technologią zgrzewania doczołowego lub spawania ekstruzyjnego. Należy stosować polipropylen o gęstości średniej 900kg/m3.

Rury powinny być odporne na promieniowanie UV. Rury powinny charakteryzować się bardzo niskim współczynnikiem chropowatości bezwzględnej: 0,02. Rury powinny być całkowicie odporne na działania chemiczne czynników zewnętrznych występujących w naturalnych warunkach, a także na środki używane do zwalczania gołoledzi na drogach – nie powinny wymagać dodatkowej ochrony powierzchniowej, być odporne na działanie mikroorganizmów, nie stanowić pożywki dla bakterii i grzybów, być wykonane z tworzywa nietoksycznego.

Rury i kształtki powinny mieć powierzchnię gładką, bez pęcherzy, wyraźnych zapadnięć i obcych wtrąceń. Końce rur powinny być obcięte prostopadle do osi. Barwa ścianek rur powinna być zgodna z zamówieniem, jednorodna, bez wyraźnych odcieni i zmian intensywności.

Ze względów architektonicznych i estetycznych producent powinien zapewnić możliwość pokrywania rur i kształtek z PP powłokami lakierniczymi dopasowując kolorystykę kolektora do kolorystyki obiektu.

Materiał, z których wykonane są rury powinien charakteryzować się następującymi właściwościami:

- temperatura mięknienia:  146°C,

- moduł sprężystości Younga:  1250 MPa,

- naprężenia przy zerwaniu:  20 MPa,

- wytrzymałość na granicy plastyczności:  27 MPa,

- wydłużenie przy zerwaniu: > 500 %,

- współczynnik rozszerzalności liniowej: 0,12 mm/m°C,

- współczynnik przewodności cieplnej: 0,3 W/m2C,

- maksymalna ciągła temperatura użytkowa: 100 °C.

lub alternatywnie.

  - Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy stalowe kolektora muszą być zabezpieczone antykorozyjnie np. przez metalizację i pokrycie powłokami malarskimi.

- Sprzęt

Roboty należy wykonywać ręcznie lub przy pomocy sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego według instrukcji Producenta zaakceptowanego przez Inżyniera, przeznaczonego do realizacji robót zgodnie z założoną technologią. Na miejsce wbudowania należy podawać elementy odwodnienia przy pomocy żurawi samochodowych o odpowiednim udźwigu.

- Transport

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu należy zabezpieczyć je przed przesuwaniem i uszkodzeniem.

Transport materiałów i wyrobów z HDPE lub z PP winien odbywać się samochodami skrzyniowymi w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Podczas prac przeładunkowych rur HDPE lub z PP nie należy rzucać. Szczególną ostrożność należy zachować w temperaturze blisko 0oC i niższej. Rury HDPE lub z PP należy składować w temperaturze nie wyższej niż 40°C w sposób chroniący je przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Wysokość składowania rur nie większa niż 7 warstw lub 2 m.

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do zamontowania rur powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny.

- Wykonanie robót

  - Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

  - Zakres wykonywanych robót

5.2.1. Projekt technologiczny montażu

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie następujących opracowań projektowych:

- rysunki robocze,

- projekt organizacji wraz z harmonogramem uwzględniający warunki w jakich będą wykonywane roboty.

W projekcie roboczym należy rozwiązać m.in. następujące zagadnienia:

- szczegółowe rozpracowanie sposobu łączenia rur i łączników - kształtek oraz mocowania ich do konstrukcji obiektu mostowego,

Uwaga: sposób montażu podwieszeń do płyty stalowej kładki należy uwzględnić już na etapie opracowywania projektu warsztatowego konstrukcji stalowej. Niedopuszczalne jest spawanie lub wiercenie w zabezpieczonej antykorozyjnie  konstrukcji kładki w celu mocowania podwieszeń.

- rysunki robocze konstrukcji stalowych podwieszających rury - dobór zabezpieczenia antykorozyjnego dla elementów stalowych.

Wykonawca przygotuje ww. opracowania i przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia.

5.2.2. Montaż rur

Roboty wykonywać należy zgodnie z Dokumentacją Projektową, rysunkami roboczymi oraz projektem organizacji robót.

Połączenie stalowego wpustu mostowego z rurą odwadniającą winno zapewniać pełną szczelność, tak by uniemożliwić wypływ wody obok rury i zamakanie konstrukcji obiektu mostowego. Połączenie wpustów z rurą zew.=160mm lub 200mm i dalej poprzez trójnik z kolektorem zew.=160mm(lub 200mm).

Rury odwadniające należy mocować uchwytami zapewniającymi trwałość i niezmienność położenia rur w stosunku do konstrukcji, nie rzadziej niż co 3 m oraz zawsze na końcach i pod kolankami.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych według rysunków roboczych.

Elementy odwodnienia muszą stanowić jednolity system odwodnienia konstrukcji mostowych, umożliwiający szczelność na złączach narażonych na drgania dynamiczne, kompensację termiczną.

Podwieszenie kolektora odprowadzającego wodę do konstrukcji obiektów mostowych oraz wykonanie rur spustowych wykonać wg Dokumentacji Projektowej i instrukcji Producenta.

Połączenie odcinków prostych z kształtkami wykonać zgodnie z Projektem i instrukcjami Projektanta

Połączenia rur PP wykonać poprzez zgrzewanie doczołowe lub elektropołączenie lub spawanie ekstruzyjne,

Zastosowanie kielichów kompensacyjnych umożliwiających przesuw elementów względem siebie wg wskazówek Producenta.

Wszystkie roboty montażowe wykonać zgodnie z zaleceniami Producenta.

- Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

  - Kontrola jakości

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie poszczególnych etapów robót wg  PN-EN 1610.

  - Kontrola i badanie materiałów użytych do budowy odwodnienia

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i odpowiednich norm materiałowych.

Materiały przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich atestów oraz Aprobat Technicznych muszą uzyskać akceptację Inżyniera. Akceptacja partii materiałów przeznaczonych do wbudowania polega na wizualnej ocenie materiałów dokonanej przez Inżyniera.

  - Kontrola montażu kolektora odwadniającego

Kontrola montażu kolektora odwadniającego wraz z podłączeniem wpustów i elementami podwieszenia polega na sprawdzeniu:

- wykonania elementów łącznikowych,

- zamocowania rur,

- ciągłości rur,

- szczelności połączeń,

- drożności kolektora.

  - Próba szczelności i drożności

Po wykonaniu kolektora należy przeprowadzić próbę szczelności i drożności. Próbę przeprowadza się wlewając około  1m3 wody z rzeki za pomocą pomp do wpustu zlokalizowanego na skraju każdej z gałęzi kolektora i pozwalając wodzie przepłynąć przez całą długość systemu aż do wylotu rur spustowych

Należy  dostosować prędkość podawania wody  do  średnicy wpustu i kolektora , zaś ilość wody odzyskanej na dole powinna równać się ilości wody wlanej.

Należy stwierdzić za pomocą oględzin, czy woda z płyty pomostu  w  całości  jest  odprowadzana przez  system  wpustów,  czy  nie  ma  przecieków  wody  obok  rur spustowych oraz na połączeniach poszczególnych elementów składowych kolektora i rur spustowych. Należy sprawdzić, czy odprowadzana z nawierzchni pomostu woda nie zagraża konstrukcji podpór lub nie powoduje zamakania dolnych partii ustroju niosącego.

W przypadku zaburzeń w przepływie wody lub nieszczelności, należy wyjaśnić przyczyny, usunąć usterki  i ponownie wykonać próbę.

  - Dokumentowanie wyników pomiarów i badań

Dokumentowanie wyników pomiarów i badań zgodnie z STWiORB D-M.00.00.00.

- Obmiar robót

  - Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 7.

  - Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 metr (m) kolektora i rury spustowej danej średnicy na podstawie Dokumentacji Projektowej.

Jednostką obmiarową jest 1 komplet (kpl.) przeprowadzonej próby szczelności i drożności.

- Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne

- Podstawa płatności

  - Ogólne zasady wyznaczenia podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 9.

  - Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania i zamocowania rur kolektora i rur spustowych obejmuje:

- wykonanie kompleksowego projektu wykonawczego odwodnienia,,

- zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów,

- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji

- przygotowanie do montażu,

- wyposażenie kolektora w czyszczaki, osadniki i kompensatory;

- montaż kolektora wraz z rurami łączącymi z wpustami mostowymi oraz  z uszczelnieniem połączeń rur,

- mocowanie rur do konstrukcji,

- wykonanie podłączenia kolektora do rur spustowych

- zabezpieczenie antykorozyjne elementów do podwieszenia rur,

- wykonanie niezbędnych rusztowań i ich przekładanie,

- wykonanie badań i pomiarów,

- oczyszczenie terenu Robót,

- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie.

Cena jednostkowa wykonania próby szczelności i drożności obejmuje:

- zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów,

- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji

- przygotowanie do wykonania próby

- przeprowadzenie oróby

- wykonanie oględzin systemu odwodnienia i opracowanie wyników i wniosków

- Przepisy związane

PN-80/H-74219	Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania

PN-EN 681-1	Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma

PN-EN 681-2	Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne

PN-EN 743	Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenie skurczu wzdłużnego

PN-EN 763	Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Kształtki z tworzyw termoplastycznych. Metoda wizualnej oceny zmian w wyniku ogrzewania

PN-EN 1610	Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych.

PN-EN ISO 1461	Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania

PN-EN ISO 3126	Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Elementy z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów

PN-EN ISO 4440	Rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie masowego wskaźnika szybkości płynięcia. Część 1: Metoda badania. Część 2: Warunki badania

PN-EN ISO 9969	Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie sztywności obwodowej

Katalog detali mostowych – GDDP Warszawa

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI WODNEJ z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08.2000 r.)