# M-19.00.00	ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

# M-19.01.04	BALUSTRADY NA OBIEKTACH MOSTOWYCH

- Wstęp

  - Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące balustrad mostowych na obiektach inżynierskich budowanych w ramach budowy kładki pieszo-rowerowej na istniejących pylonach mostu kołowego przez rzekę Wkrę w Pomiechówku.

  - Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB mają zastosowanie przy wykonywaniu i montażu szczeblinkowych balustrad z rur i płaskowników  na obiektach:

- Kładka pieszo-rowerowa

- Skrzydła przyczółka i mur oporowy

- Schody publiczne

Na kładce, przyczółkach i murze oporowym zastosowano balustrady:

- skrajne o wysokości 120 cm

Na schodach zastosowano balustrady:

- skrajne o wysokości 110 cm

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.

1.4.1. Aklimatyzacja (sezonowanie) powłoki – stabilizacja powłoki malarskiej w celu uzyskania przez nią zakładanych właściwości użytkowych.

1.4.1. Czas przydatności wyrobu do stosowania – czas, w którym materiał malarski po zmieszaniu składników nadaje się do nanoszenia na podłoże.

1.4.1. Farba – wyrób lakierowy pigmentowy, tworzący powłokę kryjącą, która spełnia przede wszystkim funkcję ochronną.

1.4.1. Farba do gruntowania przeciwrdzewna – farba wytwarzająca powłoki gruntowe wykazujące zdolności zapobiegania korozji metali dzięki zawartości w powłoce składników hamujących procesy korozji podłoża.

1.4.1. Malowanie nawierzchniowe – naniesienie farby nawierzchniowej na warstwę gruntującą lub międzywarstwę w celu uszczelnienia i uodpornienia ich na występujące w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne.

1.4.1. Temperatura punkt rosy – temperatura, w której zawarta w powietrzu para wodna osiąga stan nasycenia. Po obniżeniu temperatury powietrza lub malowanego obiektu poniżej temperatury punktu rosy następuje wykraplanie się wody zawartej w powietrzu.

1.4.1. Rozcieńczalnik – lotna ciecz dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia lepkości do wartości przewidzianej dla danego wyrobu.

1.4.1. Zabezpieczenie antykorozyjne – wszelkie celowo zastosowane środki zwiększające odporność obiektu lub jego elementu na działanie korozji.

1.4.1.	Drewno lite – drewno uzyskane ze ścinki drzew iglastych lub liściastych, nie poddanych ingerencji mechanicznej w strukturę drewna

1.4.2.	Drewno egzotyczne – drewno uzyskane z drzew występujących w krajach tropikalnych lub zwrotnikowych, charakteryzujące się wysokimi właściwościami mechanicznymi i wysoką odpornością na korozję.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera.

- Materiały

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  2.

- Balustradę na obiekcie należy wykonać zgodnie z Katalogiem Powtarzalnych Elementów Mostowych, Warszawa 2005.

  - Stal do wykonania balustrady

    - Stal konstrukcyjna

- Poniższe elementy balustrady na kładce, skrzydłach, murze oporowym i schodach należy wykonać ze stali konstrukcyjnej gatunku S235:

- Pochwyt na balustradzie schodów - rura okrągła  gr. 5mm

- Pochwyt na balustradzie kładki, przyczółków i muru oporowego – płaskownik 120x10mm

- słupki - rura okrągła  gr. 5mm

- szczeblinki - rura okrągła  gr. 2.3mm

- przeciąg - rura okrągła  gr. 4.0mm

- profil oświetlenia LED - rura kwadratowa 50x30mmgr. 2.0mm

- kotwy mocowania pochwytu na ścianie przyczółka – blacha 150x150x16mm

- pręty do zamocowania pochwytu na ścianie przyczółka – pręt gładki  20

    - Stal nierdzewna

- Należy stosować stal nierdzewną gatunku 1.4404 wg PN-EN 10088 lub równoważną.

- Elementy do wykonania ze stali nierdzewnej: osłona dylatacji pochwytu.

- Powierzchnie widoczne osłon należy odpowiednio wykończyć. Maksymalna dopuszczalna chropowatość dla powierzchni widocznych powinna być na poziomie ra<0.5 m (wykończenie typu 2k).

- Dla pozostałych powierzchni zaleca się typ wykończenia 1d – chropowatość ra < 4-7m

  - Materiały spawalnicze

- Do spawania elementów poręczy należy użyć elektrod EB-146 wg PN-88/M-69433.

  - Zabezpieczenie antykorozyjne - ocynk

Wszystkie elementy stalowe balustrad powinny być przez producenta zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe zanurzeniowe w taki sposób, aby zapewnić trwałość powłoki przez okres co najmniej 25 lat. Grubości suchej powłoki min 70 m

  - Zabezpieczenie antykorozyjne - System malarski

Należy użyć systemu malarskiego, który z uwagi na warunki pracy i ekspozycję, powinien wykazywać się następującymi cechami:

- odporność na promieniowanie ultrafioletowe,

- elastyczność powłoki z uwagi na duże możliwe odkształcenia konstrukcji,

-duża trwałość, (obiekt o znacznej długości, zlokalizowany nad rzeką)

    - Dobór zestawu malarskiego

Projektuje się system w oparciu o farby epoksydowe i poliuretanowe (EP-PUR) do stosowania na powierzchnie zabezpieczone poprzez ocynkowanie ogniowe.

W zależności od przeznaczenia, należy używać składników systemu:

a) warstwa malarska nakładana na ocynk (system podstawowy: suma gr. powłok malarskich 190 m, suma grubości ocynk+system 260 m):

- grunt: epoksydowy, gr. 40 m;

- międzywarstwa: powłoka poliuretanowo-epoksydowa, gr. 90 m

- warstwa nawierzchniowa: poliuretanowa, gr. 60 m

b) warstwa malarska zabezpieczenia styków montażowych (stopień przygotowania powierzchni stalowej Sa2.5, suma gr. powłok malarskich 290 m):

- grunt: epoksydowy wysokocynowy, gr. 140 m;

- międzywarstwa: powłoka poliuretanowo-epoksydowa, gr. 90 m

- warstwa nawierzchniowa: poliuretanowa, gr. 60 m

c) warstwa malarska naprawy uszkodzeń transportowych i montażowych (stopień przygotowania powierzchni stalowej Sa3, suma gr. powłok malarskich 290 m):

- grunt: epoksydowy wysokocynowy, gr. 140 m;

- międzywarstwa: powłoka poliuretanowo-epoksydowa, gr. 90 m

- warstwa nawierzchniowa: poliuretanowa, gr. 60 m

    - Wymagania dla materiałów zestawu malarskiego

- 1. Dla warstwy gruntującej:

- Dwuskładnikowa farba gruntująca na bazie żywicy epoksydowej z dodatkiem pigmentów i zawartością pyłu cynkowego powyżej 90% w suchej masie, gęstości powyżej 2,7 kg/dm3

- 2. Dla międzywarstwy:

- Dwuskładnikowa farba na bazie żywicy epoksydowej z płatkowym wypełniaczem metalicznym typu MIO oraz aluminium i talkiem zapewniająca właściwą ochronę konstrukcji na czas transportu i składowania przez okres minimum 4

- 3. Dla warstwy nawierzchniowej:

Dwuskładnikowa farba nawierzchniowa na bazie poliuretanu, występująca w kolorach matowych.

Wszystkie powyższe farby muszą być czasowo odporne na działanie temperatury w suchej atmosferze minimum 150°C a w wilgotnej (konsolidacja pary wodnej przy gwałtownym ochłodzeniu) minimum 50°C.

  - Pochwyt drewniany

Należy stosować drewno egzotyczne gatunku IROKO.

Jest to drewno pochodzące z gatunku drzew występujących w rejonie Afryki wschodniej  i zachodniej ,charakteryzujące się bardzo dobrymi parametrami wytrzymałościowymi i długą trwałością, którą w odkrytej architekturze szacuje się na 30-50 lat.

    - Właściwości  drewna

Elementy z drewna zginane i rozciągane powinny być wycinane tak, aby oś podłużna elementu była równoległa do włókien drewna.

Tarcica powinna spełniać wymagania dotyczące ograniczenia rozmiarów wad:

- pęknięcia - niedopuszczalne,

- skręt włókien - nie większy niż 5%,

- sinizna - dopuszczalna zanikająca przy struganiu: nie dopuszcza się innych rodzajów porażenia przez grzyby.

Najważniejsze parametry:

- Gęstość (drewno świeże): 850 kg/m3

- Gęstość (drewno o wilgotności 12%): 550-690 kg/m3

- Skurcz styczny: 7,5%

- Skurcz promieniowy: 5,6%

- Współczynnik skurczu 0,21

- Wytrzymałość na zginanie: 110 N/mm2

- Moduł sprężystości: 11400 N/mm2

- Twardość Janki: 60 N/mm2

    - Środki do impregnacji drewna - olej

Przewiduje się zabezpieczenie drewna poprzez olejowanie.

Olej powinien wykazywać właściwości:

- trwale pokrywać elementy drewniane

- wykazywać właściwości hydrofobowe

- wykazywać właściwości ochronne przeciw zabrudzeniom, tłuszczem  i plamieniu

- zwierać filtr UV

- zawierać naturalne oleje poprawiające trwałość drewna (olej tungowy)

- zapewniać trudno zapalność drewna

    - Łączniki do drewna

Przewiduje się łączenie elementów drewnianych i konstrukcji stalowej za pomocą łączników stalowych.

Łączniki należy wykonać ze stali nierdzewnej. Nie dopuszcza się stali ocynkowanej do kontaktu z drewnem. Stal rdzewiejąca lub ocynkowana mogą wpływa niekorzystnie na kolor drewna (odbarwienie)

Pochwyt łączy się z przeciągiem górnym balustrady za pomocą wkrętów soczewkowych M5 ze stali nierdzewnej gatunku A2 o dł. max 3.5cm.

Pochwyt łączy się z osłona dylatacji z blachy nierdzewnej za pomocą wkrętów M4 ze stali nierdzewnej gatunku A2 o dł. max 2.5cm.

Śruby i wkręty - wg PN-85/M-82101 i PN-88/M-82121,

Nakrętki do śrub - wg PN-86/M-82144 i PN-88/M-82151,

Podkładki pod śruby - wg PN-59/M-82010 i PN-79/M-82019.

- Wymiary i klasy właściwości mechanicznych śrub należy przyjmować wg PN-92/S-10082.

- Sprzęt

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

  - Rodzaj sprzętu

Sprzęt do wykonania i montażu balustrad:

- spawarka,

- sprzęt do prostowania poręczy,

- wiertarka

- sprzęt do malowania ręcznego lub natryskowego.

- Transport

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 4.

  - Transport materiałów

Transport segmentów poręczy może się odbywać dowolnymi środkami transportu. Elementy nie powinny wystawać poza gabaryt środka transportu. W warsztacie należy wykonać odcinki poręczy długości zgodnej z dokumentacją. W czasie transportu należy zwracać uwagę, aby nie została uszkodzona powłoka antykorozyjna.

Podzestawy poręczy na czas transportu należy stężyć np. za pomocą prętów  10 przyspawanych spoinami punktowymi.

- Wykonanie robót

  - Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  5.

  - Montaż balustrady

Podzestawy balustrad należy wykonać w warsztacie ściśle według Dokumentacji Projektowej.

Blachy (krążki) do mocowania balustrad na kładce musza być wykonane wraz z konstrukcją stalową na wytwórni.

Kotwy do mocowania balustrad na skrzydłach przyczółków i na murze oporowym należy mocować do zbrojenia przed betonowaniem konstrukcji. Słupki balustrad, po sprawdzeniu prawidłowości ustawienia względem kotew i krążków, należy do nich przyspawać. Słupki balustrad przy schodach skarpowych należy kotwić w fundamencie betonowym. Pręty wspornikowe pochwytu balustrady na ścianie oporowej należy za pośrednictwem płyty podstawy mocować do ściany oporowej za pomocą wkrętów do betonu. W balustradach należy wykonać dylatacje z rur ze stali nierdzewnej zgodnie z Dokumentacją Projektową.

Na długości balustrad pod pochwytem należy zlokalizować rurę stalową prostokątną do prowadzeni instalacji oświetleniowej. Rurę i wyposażenie rury w korki zaślepiające wykonać zgodnie z Dokumentacją Rysunkową.

  - Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

    - Wykonanie zabezpieczenia poprzez ocynk ogniowy

Zabezpieczenie antykorozyjne w postaci ocynkowania ogniowego elementów stalowych zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 1461:2000 zostanie wykonane w Wytwórni.

Przygotowanie powierzchni pod ocynk:

Powierzchnię stalową należy oczyścić do stopnia czystości Sa 2,5 wg PN-EN ISO 8501-1, o ile wytwórca ocynku nie określa bardziej rygorystycznych wymagań.

Oczyszczona powierzchnia powinna być odebrana przez Inżyniera lub odpowiednie służby kontrolne Wykonawcy. Po oczyszczeniu powierzchnię dokładnie odkurzyć przez przedmuchanie strumieniem czystego sprężonego powietrza lub odessanie zanieczyszczeń odkurzaczem przemysłowym.

Należy nałożyć warstwę cynku poprzez zanurzenie segmentów balustrady w kąpieli cynkowej do uzyskania odpowiedniej grubości. Dla profilu oświetleniowego i słupków wymaga się zabezpieczenia powłoką cynkową również wewnątrz.

    - Wykonanie zabezpieczenia poprzez malowanie

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha, wolna od tłuszczu i kurzu oraz innych zanieczyszczeń. Po odebraniu powłoki cynkowej należy nanieść powłokę malarską.

Minimalna łączna grubość powłoki malarskiej EP-PUR zgodnie z pkt. 2

Wyroby malarskie należy przygotować i stosować zgodnie z instrukcją producenta oraz PN-EN ISO 12944:1 (lub PN-79/H-97070).

    - Wykonanie zabezpieczenia styków montażowych i uszkodzeń transportowych

Na placu budowy, przed przystąpieniem do spawania należy usunąć powłokę cynku z obszaru spawania.

Po zespawaniu słupków do płyty kotew, w miejscu spawów uzupełnić ubytki ochrony antykorozyjnej przez ręczne nałożenie kilku warstw farby cynkowej z dużą zawartością części stałych, aż do uzyskania o 30 m więcej niż grubość pierwotnej powłoki cynkowej i warstwy gruntującej. Należy również uzupełnić ubytki powłoki cynkowej powstałe w czasie transportu i montażu, zgodnie z zaleceniami Inżyniera.

Po odebraniu powłoki cynkowej należy nanieść powłokę malarską

Minimalna łączna grubość powłoki malarskiej EP-PUR nie powinna być mniejsza niż wg wykazu w pkt. 2.

Wyroby malarskie należy przygotować i stosować zgodnie z instrukcją producenta oraz PN-EN ISO 12944:1 (lub PN-79/H-97070).

Świeża warstwa materiału malarskiego nie powinna być w czasie schnięcia narażona na działanie kurzu i deszczu.

  - Elementy drewniane do wbudowania

Należy wykonać:

- pochwyt drewniany – element lity, o wymiarach przekroju 150x50mm

    - Pochwyt drewniany

Pochwyt należy wykonać z elementu litego o przekroju 150x50mm. Pochwyt powinien być ukształtowany po krzywiźnie opisującej poręcz kładki, zgodnie z dokumentacja rysunkową. Łączenia poprzeczne na stykach segmentów pochwytu należy zaprojektować i wykonać tak, aby zminimalizować widoczność łączenia, a powierzchnia pochwytu na złączu powinna być jednorodna, gładka, niedopuszczalne jest wyczuwanie ręką „uskoku” w połączeniu.

Pochwyt mocowany jest przeciągu górnego balustrady za pomocą wkrętów ze stali nierdzewnej.

Wkręt należy mocować w drewnie poprzez wcześniejsze wywiercenie otworu pilotażowego w pochwycie w dowiązaniu do otworów w przeciągu konstrukcji stalowej balustrady– wkręt w bardzo twardym drewnie może spowodować rozłupywanie drewna

Uwaga: elementy mocujące (wkręty) należy wykonać ze stali nierdzewnej.

    - Olejowanie

Olejowane drewno należy oczyścić z kurzu, plam, tłuszczu, powinno mieć jednorodną barwę oraz gładka fakturę. W czasie nakładania oleju drewno musi być suche.

Olej należy nanosić pędzlem lub szmatką, wcierając go w drewno wzdłuż słojów drewna. Jeżeli całość oleju wchłonie się w drewno, należy dołożyć oleju i kontynuować wcieranie. Czynność te należy powtarzać do momentu w którym olej przestanie wnikać w drewno a na powierzchni drewna pojawią się jego smugi.

Następnie za pomocą suchej szmatki należy usunąć całość niewchłoniętego oleju

Drewno pozostawić na 24 godziny do wyschnięcia. Na czas schnięcia należy zabezpieczyć drewno przed możliwymi opadami deszczu oraz przypadkowym wejściem na pomost

Po wyschnięciu wilgotną od oleju szmatką wypolerować zaolejona powierzchnię ale tak, aby nie tworzyć nowej powłoki oleju.

- Kontrola jakości robót

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6.

  - Kontrola jakości wykonania elementów stalowych

Sprawdzeniu podlegają prostoliniowość i prawidłowość wykonania i zamocowania poręczy oraz prawidłowość ochrony antykorozyjnej.

Materiały należy sprawdzać na podstawie atestów producenta, potwierdzających ich zgodność z wymaganiami STWiORB.

Dopuszczalne odchyłki montażu balustrad wynoszą:

- odchylenie słupka od pionu  1%

- odchyłka w odległości ustawienia  słupka od krawędzi jezdni   1 cm

- odchyłka od prostoliniowości wykonanej balustrady 1%

Wymaga się kontroli grubości powłok uzupełniających (gruntu wysokocynowego) w stykach montażowych i w miejscach naprawy uszkodzeń.

Ocena jakości powłoki ochronnej polega na sprawdzeniu grubości powłoki za pomocą grubościomierzy magnetycznych lub elektromagnetycznych o zakresie pomiarowym
0500 m z dokładnością wskazań  10 % zgodnie z BN-89/1076-02.

  - Kontrola jakości wykonania elementów drewnianych

Jeśli podczas budowy kładki były wykonane badania dotyczące poszczególnych elementów konstrukcji i stwierdzono ich zgodność z wymaganiami, sprawdzenie całości konstrukcji polega na potwierdzeniu:

- dokładności wykonania i szczelności przylegania styków i  połączeń

- dokładności dokręcenia śrub w połączeniach.

Poza tym należy sprawdzić, czy:

- nie powstały pęknięcia, zmiażdżenia i ścięcia elementów drewnianych i śrub w połączeniach,

- nie ma wad drewna lub uszkodzeń elementów drewnianych,

- zastosowano właściwe środki impregnacyjne.

- Obmiar robót

  - Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

  - Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru są:

- 1 m (metr) balustrady z pochwytem drewnianym na obiekcie

- 1 m (metr) balustrady z pochwytem drewnianym na przyczółkach i ścianie oporowej

- 1 m (metr) balustrady z pochwytem stalowym przy schodach

- 1 m (metr) pochwytu stalowego mocowanego do przyczółka i muru oporowego przy schodach

- Odbiór robót

  - Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Odbiór robót jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.

Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami STWiORB. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z STWiORB i przedstawić je do ponownego odbioru.

Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady będzie dokonywany zgodnie z Instrukcją DP-T14 z późniejszymi zmianami, wydaną przez GDDP Warszawa.

- Podstawy płatności

  - Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

  - Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m montażu balustrady obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- dostarczenie materiałów,

- montaż stalowych elementów poręczy wraz z elementami dylatacyjnymi,

- zabezpieczenie antykorozyjne stalowej poręczy,

- naprawa ubytków i zabezpieczenie antykorozyjne styków

- wykonanie badań wg pkt. 6,

- uporządkowanie terenu.

- Przepisy związane

  - Normy

1. PN-88/H-84020	Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego stosowania. Gatunki.

2. PN-88/M-69433	Spawalnictwo. Elektrody otulone do spawania stali niskowęglowych 
i stali o podwyższonej wytrzymałości.

3. PN-81/H-84023	Stal określonego zastosowania. Gatunki.

4. BN-89/1076-02	Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania 
i badania.

5. PN-92/S-10082 	Konstrukcje drewniane. Projektowanie

  - Inne dokumenty

- Katalog Powtarzalnych Elementów Mostowych z 2005 r.

- Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich z późniejszymi zmianami. GDDP, Warszawa, 1989.