# M-12.01.02	MONTAŻ KOTEW WKLEJANYCH

- 1.	Wstęp

- 1.1.	Przedmiot  STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące zbrojenia obiektów budowanych w ramach budowy kładki pieszo-rowerowej na istniejących pylonach mostu kołowego przez rzekę Wkrę w Pomiechówku.

- 1.2.	Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

- 1.3.	Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z wierceniem otworów w betonie i osadzaniem kotew w istniejących filarach mostu.

- 1.4.	Określenia podstawowe

## Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  1.

- 1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonanie robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB, normami i poleceniami Inżyniera.

- 2.	Materiały

- 2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  2.

- 2.2.	Klasa i gatunek stali na kotwy

Do wykonania kotew należy zastosować stal klasy AIIIN, o właściwościach zgodnych z STWiORB M-12.01.02.:

Średnica kotew zgodna z Dokumentacją Projektową.

Do stabilizacji kotew firmowych i z prętów w nawierconych otworach zaleca się zastosować żywice epoksydowe. Dla zastosowanych materiałów należy przedstawić świadectwa dopuszczające je do stosowania w budownictwie.

- 3.	Sprzęt

- 3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, 
pkt 3.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i bezpieczeństwa zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do robót.

- 3.2.	Sposób wykonania robót

- Wykonawca powinien dysponować sprawnymi technicznie wiertarkami elektrycznymi lub napędzanymi sprężonym powietrzem wraz z odpowiednim osprzętem do wiercenia (korony diamentowe) oraz sprzętem do stabilizacji urządzeń w pozycji pionowej a także poziomej.

- 4.	Transport

- 4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 4. Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć uszkodzeń i trwałych odkształceń. Szczególna uwagę należy zwrócić na siatki zbrojeniowe w trakcie ich podnoszenia i montażu.

- 5.	Wykonanie robót

- 5.1. Wymagania ogólne

5.1.1. Ogólne warunki wykonywania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.1.2. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniających wszystkie warunki w jakich będą wykonywane.

5.1.3. Pracownicy przeznaczeni do wykonywania n/w robót powinni posiadać przeszkolenie specjalistyczne umożliwiające wykonywanie prac wierceniowych i iniekcyjnych zgodnie z wymaganiami producentów wyrobów iniekcyjnych oraz zapisów kart katalogowych i aprobat technicznych.

5.1.4. Wykonawca zobowiązany jest do oczyszczenia wykonanych otworów poprzez odpylenie przy pomocy strumienia sprężonego powietrza i opłukane wodą.

5.1.5. Wykonawca obowiązany jest prowadzić na bieżąco dokumentację prac budowlanych.

W dokumentacji tej, dla każdego otworu powinny być podane informacje dotyczące:

- planu rozmieszczenia otworów,

- stanu pogody,

- temperatury,

- trudności w trakcie prowadzenia prac wiertniczych, głównie dotyczących napotkania

prętów zbrojeniowych, większych pustek i przestrzeni.

5.1.6. Wykonanie, zabezpieczenie oraz rozbiórka urządzeń pomocniczych niezbędnych do prowadzenia prac budowlanych, należy do Wykonawcy.

5.1.7. Prace budowlane powinny być prowadzone w temperaturze otoczenia i konstrukcji naprawianego elementu nie niższej niż +5ºC i nie wyższej niż +30°C.

- 5.2. Wymagania szczegółowe

- 5.2.1. Mocowanie kotew z prętów polega na:

- wywierceniu otworu o odpowiedniej średnicy i głębokości,

- wypełnieniu otworu na 2/3 jego głębokości zaprawą firmową lub żywicą,

- wbiciu pręta w otwór.

6.	Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności prowadzenia robót z dokumentacją techniczną oraz przepisami BHP. Kontrola dotyczy ilości i głębokości otworów, długości i głębokości osadzenia kotew oraz jakości żywicy.

Inżynier/Inspektor może zażądać od Wykonawcy dokonania na koszt własny odpowiednich badań dotyczących skuteczności wykonanych przez niego prac. (Próba wyciągania kotwy)

7.	Obmiar robót

- 7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  7.

- 7.2.	Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 kg (kilogram).

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego uzbrojenia 
tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową kg/m. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału 
w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych 
w Dokumentacji Projektowej.

8.	Odbiór robót

- 8.1.	Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.

Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami STWiORB. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z STWiORB i przedstawić je do ponownego odbioru.

Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów i oceny wizualnej. Odbiór dotyczy głębokości osadzenia kotew oraz długości i średnicy kotew. Inżynier potwierdza wykonanie prac wpisem do Dziennika Budowy.

9.	Podstawa płatności

- 9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9.

- 9.2.	Cena jednostki obmiarowej

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 kilogram.

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i dostarczenie materiałów (kotwy z prętów, żywica),

- wygięcie, przycinanie prętów na kotwy,

- wiercenie otworów,

- oczyszczenie otworów,

- osadzenie kotew

- oczyszczenie terenu robót.

- ewentualne próby

10.	Przepisy związane

- 10.1.	Normy

- PN-63/B-06251	Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-89/H-84023/06	Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

- PN-91/S-10042	Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.

- PN-89/H-84023/01	Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki.

10.2. Inne