# M-16.00.00	ODWODNIENIE

# M-16.01.01	WPUSTY ŚCIEKOWE DN150

- Wstęp

  - Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wpustów ściekowych odwodnienia w ramach budowy kładki pieszo-rowerowej na istniejących pylonach mostu kołowego przez rzekę Wkrę w Pomiechówku.

  - Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB mają zastosowanie przy wbudowaniu stalowych wpustów odwadniających  150 projektowanych indywidualnie zgodnie z Dokumentacją Rysunkową, zabezpieczonych antykorozyjnie przez ocynk, usytuowanych w ustroju stalowym kładki

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i STWiORB

D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.

1.4.1.	Wpust odwadniający – urządzenie instalowane w celu odprowadzenia wody deszczowej z nawierzchni obiektu oraz z izolacji.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB, i poleceniami Inżyniera.

- Materiały

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 2. Wymagania co do stali konstrukcyjnej zgodnie z STWiORB M-14.01.02

  - Wpust stalowy

Wpust stalowy stanowi wyrób budowlany do jednostkowego stosowania, opracowany na podstawie indywidualnej dokumentacji technicznej, zgodnie z Dokumentacją Rysunkową.

Korpus wpustu i pokrywa są wykonane jest z rury stalowej i płaskowników ze stali konstrukcyjnej S322J2G3. Wykonawca przed wytworzeniem wpustu zobowiązany jest dostarczyć Inżynierowi do zatwierdzenia Atesty na stal.

  - Nakrętki i śruby

Należy stosować nakrętki i śruby z podkładkami zgodnie z dokumentacja rysunkową. Śruby, podkładki i nakrętki muszą być ocynkowane.

- Sprzęt

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 3.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Roboty montażowe powinny być wykonywane ręcznie.

- Transport

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 4.

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed przesuwaniem lub uszkodzeniem.

- Wykonanie robót

  - Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt roboczy odwodnienia, w którym poda lokalizacje i geometrię wpustów oraz dokładny sposób ich montażu.

  - Przygotowanie wpustu do montażu

Korpus wpustu należy wykonać z rury stalowej. Do wnętrza rury należy wspawać wsporniki stalowe oraz nakrętkę mocującą. Wszystkie elementy wpustu należy zabezpieczyć przez ocynk zanurzeniowy.Pokrywa wpustu również podlega ocynkowi zanurzeniowemu. Wykonanie wpustu stalowego przeprowadzić zgodnie z wytycznymi specyfikacji STWiORB M-14.01.02

Na górną powierzchnie pokrywy należy nanieść izolacjo nawierzchnie zgodnie z wymaganiami STWiORB M15.04.01, przy czym na górnej powierzchni ocynkowanej nie wymaga się oczyszczania do stopnia Sa2.5, natomiast należy zachować reżim dla pozostałych warunków oczyszczenia jak odtłuszczenie i odpylenie. Należy upewnić się, że nanoszone powłoki izolacjo-nawierzchni nie zmniejszą znacząco światła otworów lub je „zakleją”.

  - Osadzenie wpustów w pomoście kładki

Korpusy wpustów po ocynkowaniu należy montować w Wytwórni Konstrukcji Stalowej do płyty pomostu poprzez spawanie. Krawędzie elementów stalowych przed spawaniem należy odpowiednio przygotować, a po przyspawaniu spoiny odpowiednio obrobić. Powierzchnię płyty stalowej  i stali ocynkowanej korpusu wpustu  i  uszkodzonej w czasie spawania należy oczyścić i poddać malowaniu zgodnie z wymogami STWiORB M.14.02.01.

Na placu budowy, po wykonaniu nawierzchnio-izolacji na pozostałej powierzchni pomostu, należy pokrywę przykręcić śrubą. Osadzić i przykręcić pokrywę na jednakowym poziomie z pomostem.

- Kontrola jakości robót

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 6.

Badania dotyczące konstrukcji stalowej wpustu przeprowadzić zgodnie z STWiORB M-14.01.02

Badania dotyczące malowania uszkodzeń konstrukcji stalowej wpustu przeprowadzić zgodnie z STWiORB M-14.02.01

  - Badania prowadzone podczas kontroli robót

-	sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową,

-	sprawdzenie materiałów,

-	sprawdzenie prawidłowości osadzenia elementów wpustu,

-	sprawdzenie sprawności całego odwodnienia.

    - Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową

Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonanych elementów odwodnienia z Dokumentacją Projektową oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.

    - Sprawdzenie materiałów

Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie atestów producentów, Aprobat Technicznych i badań laboratoryjnych, stwierdzając zgodność użytych materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz niniejszej STWiORB.

    - Sprawdzenie prawidłowości osadzenia elementów wpustów

Sprawdzenie prawidłowości osadzenia wpustów polega na kontroli wysokościowej wspawania wpustu w pomost stalowy oraz na kontroli zlokalizowania wpusty w planie. Badania należy wykonać za pomocą niwelatora, teodolitu, taśmy stalowej oraz oględzin zewnętrznych. Dopuszczalna odchyłka rzędnej wpustu w stosunku do poziomu nawierzchni wynosi 3 mm. Dopuszczalna odchyłka położenia wpustu w planie wynosi 5 mm.

    - Sprawdzenie sprawności całego odwodnienia

Sprawdzenie sprawności działania całego odwodnienia polega na stwierdzeniu za pomocą oględzin czy woda z płyty pomostu w całości jest odprowadzana przez system wpustów, czy nie ma zastoisk wody (niecki) na połączeniu płyty ortotropowej z korpusem wpustu oraz czy korpus wpustu nie został przyspawany z rantem stanowiącym bariere dla spływającej wody. Należy sprawdzić szczelnośc spoiny, czy odprowadzana z nawierzchni pomostu woda nie zagraża konstrukcji podpór lub nie powoduje zamakania dolnych partii ustroju niosącego.

- Obmiar robót

  - Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 7.

  - Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 sztuka (szt.) osadzonego wpustu na podstawie Dokumentacji Projektowej.

- Odbiór robót

  - Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Odbiór robót jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.

Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami STWiORB. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z STWiORB i przedstawić je do ponownego odbioru.

Odbiór robót w zakresie potrąceń za wady będzie dokonywany zgodnie z Instrukcją DP-T14 
z późniejszymi zmianami, wydaną przez GDDP Warszawa.

- Podstawa płatności

  - Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 9.

  - Cena jednostki obmiarowej

Płatność za 1 szt. osadzonego wpustu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.

Cena jednostkowa osadzenia wpustów obejmuje:

- wykonanie projektu odwodnienia,

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji ( w tym zakup i dostarczenie wszystkich materiałów i elementów wpustów – cena obejmuje odcinki rur odpływowych łączących wpust 
z kolektorem lub rurami spustowymi),

-     wykonanie wpustu wraz z zabezpieczeniem poprzez ocynk,

-     przygotowanie do montażu,

- montaż korpusu wpustu,

- odbudowa warstw zabezpieczenia antykorozyjnego i układanie nawierzchnio-izolacji na pokrywie

- wykonanie badań przewidzianych w pkt. 6,

- uporządkowanie miejsca robót.

- Przepisy związane

  - Normy

1. PN-EN 1561:2000	Odlewnictwo. Żeliwo szare.

2. PN-EN 124:2000	Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego.

3. PN-EN 1993	konstrukcje stalowe

  - Inne dokumenty

- Instrukcja montażu wpustu

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

- Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich z późniejszymi zmianami. GDDP, Warszawa, 1989.