- M-13.02.00	BETON NIEKONSTRUKCYJNY

- M-13.02.01	BETON KLASY PONIŻEJ B25 W DESKOWANIU

- Wstęp

  - Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące betonu niekonstrukcyjnego klasy poniżej B 25 w ramach budowy kładki pieszo-rowerowej na istniejących pylonach mostu kołowego przez rzekę Wkrę w Pomiechówku.

  - Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych STWiORB

- Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu betonu niekonstrukcyjnego klasy poniżej B25 w deskowaniu w następujących elementach obiektu:

- - beton wyrównawczy pod ławy fundamentowe – klasy B15

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i STWiORB
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz STWiORB M.13.01.00, pkt 1.4.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera.

- Materiały

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 2.

Dla betonów przeznaczonych do wbudowania w obiekty mostowe niezależnie od polskich norm obowiązują warunki podane w „Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie”. (Dz.U. Nr 63, z dnia 3 sierpnia 2000r.)

  - Składniki mieszanki betonowej

    - Cement

Do betonu klasy poniżej B 25 należy stosować cement klasy CEM I 32,5 N, spełniający wymagania normy PN-EN 197-1:2002.

Skład i akceptacja dostaw cementu – na podstawie STWiORB M.13.01.00. pkt. 2.2.1.

Wyniki badań powinny spełniać wymagania:

| ### Klasa | Początek wiązania min | ### Stałość Objętości mm |
| --- | --- | --- |
| 32,5 | 75 | 10 |

    - Kruszywo

Jako kruszywo grube do betonu klasy poniżej B25 można stosować żwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 31,5 mm, spełniający następujące wymagania:

- w zakresie cech fizycznych i chemicznych określone w PN-86/B-06712 dla kruszywa marki 30,

- mrozoodporność według zmodyfikowanej metody bezpośredniej – nie większa niż 10%,

- zalecana zawartość określona ułamkiem masowym:

- podziarna – nie większa niż 5%

- nadziarna – nie większa niż 10%

d) w kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny

Uziarnienie kruszywa powinno mieścić się w granicach dla łącznego uziarnienia przedstawionego na wykresie:

Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 031,6 m (dla betonu klasy B25 i niższej)

Kruszywo drobne powinno spełniać wymagania podane w STWiORB M.13.01.00.

    - Woda zarobowa do betonu

- Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wymagania podane w STWiORB M.13.01.00.

    - Domieszki i dodatki do betonu

- Domieszki i dodatki do betonu należy stosować zgodnie z STWiORB M.13.01.00.

  - Skład mieszanki betonowej

- Warunki ustalania składu mieszanki betonowej zostały podane w STWiORB M.13.01.00.

- Ponadto powinny być spełnione następujące warunki:

- Maksymalna ilość cementu dla betonu klasy B 25 wynosi 400 kg/m3

- Zawartość powietrza w mieszance betonowej (przy uziarnieniu kruszywa 0-31,5 mm) badana metodą ciśnieniową wg PN-88/B-06250, w przypadku stosowania domieszek napowietrzających nie powinna przekraczać 35 %, gdy beton narażony jest na czynniki atmosferyczne i 46 %, gdy beton narażony jest na stały dostęp wody przed zamarznięciem.

  - Wymagane właściwości betonu

- Wymagane właściwości betonu zostały podane w STWiORB M.13.01.00.

- Sprzęt

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB M.13.01.00.

- Transport

Warunki transportu wg STWiORB M.13.01.00

- Wykonanie robót

Warunki wykonania robót wg STWiORB M.13.01.00

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe, jak dla fundamentów wg STWiORB M.13.01.00

- Kontrola jakości robót

Zasady kontroli jakości robót wg STWiORB M.13.01.00

- Obmiar robót

# Zasady obmiaru robót wg STWiORB M.13.01.00

- Odbiór robót

Zasady odbioru robót wg STWiORB M.13.01.00

- Podstawa płatności

  - Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9.

  - Cena jednostki obmiarowej

Płatność za 1 m3 (metr sześcienny) betonu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót.

Cena jednostkowa obejmuje:

- opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki betonowej,

- dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji,

- wykonanie deskowań,

- przygotowanie, transport i ułożenie mieszanki z odpowiednim zagęszczeniem i pielęgnacją,

- rozbiórkę deskowań,

- wykonanie wszystkich badań przewidzianych w Specyfikacji,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie będących własnością Wykonawcy materiałów rozbiórkowych poza pas drogowy.

- Przepisy związane

Przepisy związane wg STWiORB M.13.01.00